2023年第3期

二次淬火对NM450耐磨钢力学性能及耐磨性能的影响

陈世坤吴 翔刘丽华闫强军姜在伟姜金星左秀荣

（1 南京钢铁股份有限公司；2 郑州大学物理学院）

摘 要  采用扫描电镜、能谱分析、力学性能测试等方法研究NM450耐磨钢经过860 ℃、880 ℃、900 ℃、920 ℃不同温度二次淬火后力学性能、微观组织和耐磨性能的变化规律。结果表明：880 ℃二次淬火得到的试样晶粒平均尺寸最小，900 ℃一次淬火组织中的细长马氏体板条转变为短粗状马氏体板条，试样硬度、强度最高。通过6 000次三体冲击磨损试验，发现900 ℃一次淬火NM450钢的磨损表面为犁沟、微切削及疲劳损伤，880 ℃二次淬火NM450钢的磨损表面为鳞剥与疲劳损伤。二次淬火能有效提高NM450钢的耐磨性能，经880 ℃二次淬火的试样磨损量最小，耐磨性能最好。 

关键词  NM450耐磨钢 二次淬火 力学性能 耐磨性能 微观组织

十流小方坯连铸机双中间包流场的优化设计

郭 达

（山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼钢厂）

摘 要  对山钢十流小方坯连铸机双中间包进行设计优化，确定合理的中间包结构类型；通过中间包流场、温度场数值和水力学模拟研究，分别为品种钢、普通钢连铸生产设计了L型挡渣墙结构中间包和整体稳流器挡渣墙结构中间包。双中间包结构类型、流场经过优化，延长了钢水在中间包内的平均停留时间，减少了各流间出口钢水温差，提高了钢水纯净度，有效促进了生产的稳定顺行和产品质量的提升。 

关键词  十流小方坯 中间包 流场 模拟

SA387Gr11CL2钢平面应变断裂韧度KIC的测定

李样兵 柳付芳 庞辉勇 吴艳阳 袁锦程

（河钢集团舞钢公司）

摘 要  从某钢厂生产的150 mm厚SA387Gr11CL2钢板上制取标准型试样，进行平面应变断裂韧度试验，测定该类钢交货状态平面应变断裂韧度KIC值。结果表明：此钢板平面应变断裂韧度KIC值为305 MPam1/2。试验结果不仅丰富了SA387Gr11CL2钢的性能指标，为钢厂积累经验数据，也为设计院、制造厂提供了参考、设计依据。 

关键词  SA387Gr11CL2 钢板

低合金钢板弯曲开裂原因分析及改进措施

马欣然 王建生 秦 坤王建新王 强

（1唐山中厚板材有限公司；2河钢唐钢技术中心）

摘 要  针对低合金钢板在后续再加工过程中产生弯曲开裂，对力学性能合格的同批次钢板进行不同弯曲试验和金相分析。结果表明，钢板的原始在线剪切面存在裂纹源，是引起钢板弯曲开裂的主要原因。结合实际生产情况，采取合理的剪切工艺措施，并指导用户在加工过程中进行适当的倒角处理，从而避免弯曲开裂的再次发生。 

关键词  低合金钢板 弯曲开裂 裂纹源 剪切

Q420qNH耐候桥梁钢工艺波动对拉伸性能的影响

彭宁琦 范 明 周文浩 张成元

（湖南华菱湘潭钢铁有限公司技术质量部）

摘 要  采用试验设计方法（DOE）分析TMCP工艺波动对Q420qNH耐候桥梁钢拉伸性能的影响，同时通过热模拟试验研究回火工艺波动对钢板拉伸性能的影响。结果表明：在TMCP工艺波动范围内，试验钢拉伸性能随工艺主效应因子变化而变化：冷却速度较小时，屈服强度和抗拉强度均较低；精轧终轧温度较低时，屈服强度提高，但屈强比也升高；加热温度较高时，抗拉强度较高，屈强比较低，延伸率下降；而返红温度较低时，延伸率较高。同时，在回火工艺波动范围内，随回火温度提高或回火时间延长，屈服强度升高，抗拉强度下降，屈强比上升，而回火温度为450 ℃、回火时间为45 min时，延伸率可达到30%以上。 

关键词  耐候桥梁钢 生产工艺 力学性能 试验设计方法

兴澄特钢提升中厚板成材率方法与实践

王小双 承伟东

（江阴兴澄特种钢铁有限公司中板分厂）

摘 要  影响中厚板成材率的因素包括品种规格结构、氧化烧损、厚度控制精度、切边量以及轧制长度等。在定量分析各因素对成材率影响的基础上，结合兴澄特钢中板分厂生产线自动化改造、设备控制精度提升和工艺调整，提出了改善成材率的具体方法。通过加热制度优化、厚度控制精度提升、切边量和轧制长度优化等一系列措施，使成材率得到稳步提高。

关键词  中厚板 氧化烧损 厚度控制 镰刀弯 成材率

热轧镀锡基板MR T-4CA的生产实践

薛 强  贾军艳 郑英辉 刘冠华 马春红 张 通 张 辉

（唐山钢铁集团有限责任公司）

摘 要  基于成分和工艺设计，介绍了2 050 mm热轧钢卷生产线开发热轧镀锡基板MR T-4CA的技术要点。通过KR预处理系统两扒一脱处理工艺、转炉废钢加入制度优化、转炉吹炼造渣和底吹控制、RH处理模式选择、连铸全保护浇注、结晶器流场优化等措施，减少铸坯边部裂纹、角部裂纹和气泡等缺陷，改善铸坯质量；根据不同规格制定轧制工艺，加强现场设备管理，生产的热轧钢卷表面质量及产品性能稳定，满足客户需求。 

关键词  MR T-4CA 铸坯质量 表面质量 产品性能

中厚板材边部氧化铁皮破碎的研究与控制

张晓琴 张振兴 秦 坤 曹冠宇 李尹杰 李 行

（唐山中厚板材有限公司）

摘 要  通过对缺陷位置的氧化铁皮进行金相以及EDS分析，从晶体学角度对板面氧化铁皮高温塑性变形过程中异向位错滑移产生的破坏应力进行研究，确定氧化铁皮破碎缺陷主要产生于精轧阶段。在精轧阶段采取提高终轧温度、减小道次变形量、加快轧制速度的措施可以有效减少此类缺陷的发生。 

关键词  氧化铁皮 塑性变形 位错滑移 破坏应力

结构参数对扇形喷嘴的射流性能影响研究

周慧宇 杜 岩 陈淑楠 常赛鹏 王丙兴

（东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室）

摘 要  扇形喷嘴是轧后冷却过程中的关键部件，不同的结构参数对射流性能有着显著影响，优良的射流性能会提升冷却速率，改善板材性能。基于Fluent数值分析软件，建立扇形喷嘴的三维数学模型，研究人字型两段收缩角比值、U形槽半径、出流口长短径之比和切槽深度对扇形喷嘴射流性能的影响规律，并通过实验对模型进行验证。结果表明：在不同收缩角比值情况下，收缩角比值为4∶10时最大动压为116 kPa；在不同切槽半径的情况下，切槽半径为4 mm时最大动压为107 kPa；在不同出流口长短径比值的情况下，冲击中心点动压无明显变化，剪切层动压随着长短径比值增加而增大；在不同切槽深度情况下，冲击中心点动压无明显变化，剪切层动压随着切槽深度增加而增大。经实验验证，喷射角的平均误差率为5.05%，射流宽度的平均误差率为5.43%，考虑到喷嘴制造精度，误差在允许的范围内。

关键词  扇形喷嘴 数值模拟 结构参数 射流性能

700 MPa级厚规格大梁钢冲击性能优化分析

周建川 张义春 贾改风 成慧梅 王丽敏

（河钢集团邯钢公司技术中心）

摘 要  12~16 mm厚规格大梁钢的冲击性能不稳定，严重制约了产品质量的提升，采用扫描电镜、光学显微镜对冲击性能不合格试样的断口形貌以及金相组织等进行观察分析。结果表明：钢中大尺寸TiN夹杂物和混晶组织是导致材料冲击性能不合格的主要原因。通过调整钢的冶炼成分，可减少大尺寸TiN夹杂物，将精轧入口温度控制在950~1 000 ℃，卷取温度由610 ℃降至590 ℃，混晶组织减少，材料冲击性能明显提升，稳定性得到改善。 

关键词  大梁钢 冲击性能 混晶组织 TiN夹杂物 温度控制

模拟焊后热处理对大厚度15CrMoR钢板性能和组织的影响

周文涛顾自有牛红星尹卫江

（1 河钢集团邯钢能嘉公司；2 河钢集团舞钢公司）

摘 要  通过长时间模拟焊后热处理试验，分析了焊后热处理对大厚度15CrMoR钢板性能和组织的影响，对实际生产具有一定的指导意义。试验结果表明：试验钢板经过模拟焊后热处理，获得的组织主要为贝氏体，钢中的固溶合金元素以碳化物形式析出，固溶强化作用减弱，经过长时间保温析出物数量不断增加，析出物颗粒尺寸逐渐增大，此时固溶强化效果不断减弱，组织内部析出物沿晶界聚集长大；抗拉强度和屈服强度均有不同程度下降，抗拉强度降幅30~40 MPa，屈服强度降幅40~50 MPa，断后伸长率明显上升，升幅在13%~27%范围内，冲击功呈现下降趋势，模拟焊后热处理温度越高，冲击功降幅越大。厚度≥80 mm的15CrMoR钢板模拟焊后热处理温度不宜超过690 ℃。 

关键词  模拟焊后热处理 析出物 显微组织 抗拉强度 冲击功